|  | Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk |  |
| --- | --- | --- |

| ĆWICZENIE 13e | LABORATORIUM FIZYKI ATOMOWEJ I JĄDROWEJ Przechodzenie promieniowania X przez materię |
| --- | --- |

# 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zbadanie absorpcji promieniowania X z molibdenowej lampy rentgenowskiej w funkcji liczby atomowej absorbentu przy ustalonej długości fali (pomijając zjawisko krawędzi absorpcji).

# 2. Wstęp teoretyczny

## 1. Opis zjawiska

Promieniowanie X i γ, przechodząc przez materię, może ulec dwóm zjawiskom: absorpcji i rozproszeniu. Oba te zjawiska wpływają na to, że przez pochłaniacz o określonej grubości przechodzi dalej bez zmiany kierunku tylko określony odsetek promieniowania. Opisuje to zależność wykładnicza zwana prawem Lamberta i opisana równaniem:

| R=R0e-μd | (1) |
| --- | --- |

gdzie R i R0 oznaczają natężenie przechodzące przez pochłaniacz oraz natężenie bez pochłaniacza, d jest grubością pochłaniacza, natomiast μ to tzw. liniowy współczynnik pochłaniania, charakterystyczny dla danego materiału. Można go przedstawić jako sumę współczynnika τ, opisującego absorpcję, oraz współczynnika σ, opisującego rozpraszanie promieniowania.

| μ=-lnRR0d= τ+ σ | (2) |
| --- | --- |

Analogicznie można zdefiniować atomowy współczynnik pochłaniania, μa, który opisuje te same właściwości pochłaniacza, ale w odniesieniu do pojedynczego atomu, a nie warstwy pochłaniacza o określonej grubości. Pomiędzy liniowymi a atomowymi współczynnikami istnieją następujące zależności:

| μa=μAρNA | τa=τAρNA | σa=σAρNA | (3) |
| --- | --- | --- | --- |

gdzie ρ to gęstość materiału pochłaniacza, A to średnia masa atomowa danego pochłaniacza, zaś NA to liczba Avogadro równa 6,022·1023 atomów/mol.

## 2. Hipoteza

Zarówno pochłanianie, jak i rozpraszanie promieniowania X (oraz γ) następuje na elektronach zawartych w materiale pochłaniacza. Zrozumiałe jest zatem, że współczynniki μa, τa i σa będą zależne od średniej liczby atomowej Z materiału pochłaniacza, która opisuje m.in. ile elektronów znajduje się w atomie danego pierwiastka. Nie jest to jednak prosta proporcjonalność. Teoria (której tutaj nie będziemy opisywać) przewiduje, że zależność atomowego współczynnika absorpcji od Z będzie typu:

| τa=const ∙Zn | (4) |
| --- | --- |

gdzie n jest wykładnikiem potęgi i powinno wynosić 4. Można to zweryfikować doświadczalnie dzięki odpowiednim przekształceniom matematycznym powyższego równania. Po zlogarytmowaniu obu stron można je przekształcić w równanie:

| lnτa=n∙lnZ+lnconst | (5) |
| --- | --- |

które jest równaniem linii prostej y = a·x + b, której współczynnik nachylenia względem odpowiednio dobranych osi (y = lnτa, x = lnZ) jest równy poszukiwanemu wykładnikowi n. Można więc wyznaczyć n znając parametry materiału pochłaniacza oraz mierząc współczynnik pochłaniania μ i obliczając na jego podstawie τa. W używanym w ćwiczeniu układzie wynosi on:

| τa=μρ-0,2cm2g∙ANA | (6) |
| --- | --- |

Oczywiście zjawiska takie jak pochłanianie i rozpraszanie promieniowania X zależą również od długości fali, czyli także energii pojedynczych fotonów, ale w tym ćwiczeniu nie będziemy zajmować się tą zależnością.

# 3. Przebieg doświadczenia

### A) Włączyć urządzenie pomiarowe X-Ray Apparatus w konfiguracji z monokryształem NaCl.

### B) Ustawić parametry pracy: U = 35,0 kV, I = 0,60 mA, Δβ = 0,0° oraz Δt = 50 s. Nacisnąć przycisk COUPLED i ustawić kąt β na 4,1° (ta wartość kąta pozwala ominąć zjawiska związane z tzw. krawędzią absorpcji).

### C) Uruchomić pomiar przyciskiem SCAN, a po jego zakończeniu nacisnąć przycisk REPLAY i z wyświetlacza na urządzeniu odczytać wartość średnią natężenia promieniowania. Odczytaną wartość zapisać w odpowiednim miejscu tabeli 1.

### D) Zamontować jeden z absorbentów przed detektorem i ponownie uruchomić pomiar. Po skończonym pomiarze odczytać wynik i wpisać w wierszu tabeli odpowiadający danemu absorbentowi.

### E) Powtórzyć pomiary dla pozostałych absorbentów.

### F) Po zakończonych pomiarach uzupełnić tabelę 1 o obliczone wartości μ i τa obliczone na podstawie wzorów (2) i (6).

### G) Uzupełnić w tabeli 1 kolumny x i y, a następnie wykonać wykres zależności y od x. Czy punkty układają się wzdłuż linii prostej?

### H) Do danych z kolumn x i y dopasować (graficznie lub numerycznie) linię prostą oraz wyznaczyć jej współczynnik nachylenia a. Czy zgadza się on z teoretyczną wartością n równą 4?

| Tabela 1 |  |  |  |  |  | R0 = .................. 1/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | A [g/mol] | ρ [g/cm3] | d [cm] | R [1/s] | μ | τα | x | y |
| Al | 13 | 26,98 | 2,70 | 0,050 |  |  |  |  |  |
| Fe | 26 | 55,85 | 7,86 | 0,050 |  |  |  |  |  |
| Cu | 29 | 63,55 | 8,92 | 0,007 |  |  |  |  |  |
| Zr | 40 | 91,22 | 6,49 | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Ag | 47 | 107,87 | 10,50 | 0,005 |  |  |  |  |  |